227 IEC 08(RV-90)

3C認証電線

# CCCNr:2002010105026699

Non-sheathed cables for fixed Wiring 90℃ 300V/500V PVC無護套電線

| ● 導體使用鍍錫或裸銅絞線, 並符合GB/T3956。 ● 導體之規定第5種導體要求。 ● 使用環保PVC絕緣。 ● 額定溫度：90℃,額定電壓：300V/500V. ● 可通過GB12666垂直型耐燃測試。 | ## Product Description ● Solid is tinned copper, bare copper, accord with. ● The standard of GB/T3956, Class 5 . ● Lead Free PVC Insulation. ● Rated temperature:90℃;Rated voltage: 300V/500V. ● Passes GB12666Vertical Flame Test. |
| --- | --- |

| ● 一般電子, 電器設備內部配線. | ### Applications ● For internal wiring of electronic and electrical Equipment. |
| --- | --- |

構造及電氣性能(Structure & electrical properties)

| 產品 類別 Product Type | 標稱截面積 Section Area mm² | 構造 Construction (No/mm) | 絕緣體 Insulation |  | 最大導體 電 阻 Maximum Conductor ResistanceΩ/km | 70℃時 最小絕緣阻 抗 Minimum Insulation Resistance MΩ/km | 絕緣耐 電壓 (VAC/min) Insulation Potential Strength |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 厚度Thickness mm | 外徑 O.D. mm |  |  |  |
| 227 IEC 08 (RV-90) | 0.50 | 20/0.180 | 0.60 | 2.20 | 40.1 | 0.013 | 2000 |
|  |  | 16/0.200 | 0.60 | 2.20 | 40.1 | 0.013 |  |
|  | 0.75 | 30/0.180 | 0.60 | 2.40 | 26.7 | 0.011 |  |
|  |  | 24/0.200 | 0.60 | 2.40 | 26.7 | 0.011 |  |
|  | 1.00 | 41/0.180 | 0.60 | 2.60 | 20.0 | 0.010 |  |
|  |  | 32/0.200 | 0.60 | 2.60 | 20.0 | 0.010 |  |
|  | 1.50 | 30/0.254 | 0.70 | 3.00 | 13.7 | 0.009 |  |
|  |  | 48/0.200 | 0.70 | 3.00 | 13.7 | 0.009 |  |
|  | 2.50 | 50/0.254 | 0.80 | 3.80 | 8.21 | 0.009 |  |
|  |  | 80/0.200 | 0.80 | 3.80 | 8.21 | 0.009 |  |